AN FLEX – flessibile inox

Condotto per intubamento flessibile, di sezione circolare a parete doppia; idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 60 mm. a 400 mm.

- Parete interna liscia, in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0.1 mm., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.

- Parete esterna corrugata, di spessore 0.1 mm, realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna 2R lucida a specchio.

- Manicotti di raccordo con elementi rigidi dotati di guarnizione siliconica speciale per tenuta in pressione fino a 200 Pa (P1).

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo EN 1856-2 (condotto per intubamento) nelle seguenti condizioni:

Condotto per intubamento (EN 1856-2)

Con manicotto speciale di tenuta	T200 P1 W V2 L50010 O	  condensazione e secco

Con manicotto speciale di tenuta	T200 P1 W V2 L50012 O	  condensazione e secco

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 W V2 L50010 G	  condensazione e secco

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 W V2 L50012 G	  condensazione e secco