AN ISO 25 Rame – coibentato rame

Sistema camino in elementi modulari, di sezione circolare a doppia parete coibentato; idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 80 mm. a 800 mm.

- Parete interna in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0.4 mm. (da 80 mm. a 200 mm.), di spessore 0,5 mm. (dal 250 mm. a 500 mm.) e di spessore 0,6 mm. (dal 550 mm. al 800 mm.) con finitura 2R lucida a specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.

- Parete esterna di spessore variabile da 0.5 mm a 1 mm. in funzione del diametro, realizzata in RAME.

- Ponte termico assente.

- Guarnizione di tenuta (P1) del tipo siliconico, posizionata nel bicchiere lato femmina della parete interna e conforme alla norma EN 14241.

- Fascetta stringi tubo realizzata in RAME, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola avente altezza di 30 mm. e distanziatore regolabile 50-80 mm. incorporato.

- Ponte termico totalmente assente.

- Rotazione elementi possibile su 360°

- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stablità.

- Tenuta con guarnizione fino a 5.000 Pa (classe H1) di tipo siliconico, installata nell’interno del bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241, per i diametri da 80 mm. a 300 mm.

- Tenuta con guarnizione fino a 200 Pa (classe P1) di tipo siliconico, installata nella sede esterna sul maschio e conforme alla norma EN 14241, per i diametri da 350 mm. a 550 mm., per il diam. 60 mm. sul bicchiere femmina.

- Tenuta senza guarnizione fino a 40 Pa (classe N1), per i diametri da 80 mm. a 800 mm.

- Isolamento termico di spessore di 25 mm. con coppella in lana minerale ad elevata densità (100 Kg/mc.).

- Resistenza termica di parete 0,35 m2K/W - classe B

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo EN 1856-1 e EN 1856-2 nelle seguenti condizioni:

Sistema camino (EN 1856-1)

Con guarnizione di tenuta		T200 H1 W V2 L50040/050/060/080/100 O30	  condensazione e secco

Con guarnizione di tenuta		T200 P1 W V2 L50040/050/060/080/100 O30	  condensazione e secco

Con guarnizione di tenuta 		T200 N1 W V2 L50040/050/060/080/100 O30	  condensazione e secco

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 W V2 L50040/050 G70	condensazione e secco

(diam. 80 mm. – 300 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 W V2 L500050 G105		condensazione e secco

(diam. 350 mm. – 450 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 W V2 L500050/060 G140	condensazione e secco

(diam. 500 mm. – 600 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 W V2 L500060 G280		condensazione e secco

(diam. 650 mm. – 800 mm.)

Con utilizzo di accessorio speciale “PASSAGGIO TETTO G00” – designazione dedotta dal test report

Senza guarnizione di tenuta	T450 N1 W V2 L50040/050 G00a	condensazione e secco

Senza guarnizione di tenuta	T600 N1 W V2 L50040/050 G00b	condensazione e secco

- Classificazione con utilizzo dell’elemento speciale “PASSAGGIO TETTO” in ARIA CHIUSA

- Classificazione con utilizzo dell’elemento speciale “PASSAGGIO TETTO” in ARIA LIBERA