AN ISO CONDENSING (PPs coibentato)

Sistema camino, in elementi modulari, di sezione circolare a doppia parete coibentato; idoneo per le cappe cucina e per ogni impianto di tipo civile o industriale e per combustibile gas o liquidi con contenuto di zolfo minore o uguale a 0,2% in massa (2 secondo UNIEN 1443), per il funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 60 mm. e 100 mm.

- Parete interna a contatto con i fumi in Polipropilene (PP) con additivo ritardante ala fiamma (s) classificato come PPs., avente grado di resistenza alla corrosione di tipo 2.

- Parete esterna di spessore 0.4 mm. realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna 2R lucida a specchio.

- Finitura superficiale esterna, lucida a specchio, in rame o verniciatura in tinta codici RAL.

- Finitura parete interna di colore bianco latte.

- Isolamento termico di spessore 10 mm. con intercapedine ad aria a celle chiuse.

- Ponte termico assente.

- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina.

- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola.

- Rotazione elementi possibile su 360°

- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stablità.

- Guarnizione di tenuta fino a 5000 Pa (classe P1) di tipo siliconico, posizionata nel bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241.

- Resistenza termica di parete 0,15 m2K/W

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo EN 14471 nelle seguenti condizioni:

Sistema camino (EN 14471)

Con guarnizione di tenuta		T120 H1 O W 2 O10 E C L0	condensazione e secco

T120 P1 O W 2 O10 E C L0	condensazione e secco