AN SYSTEM  4  Monoparete (sp. 0,4 mm.)

Sistema camino in elementi modulari, di sezione circolare a doppia parete coibentato; idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale, per alte tenute a pressione (H1) e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco (D) che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 80 mm. a 600 mm.

- Parete in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0.4 mm. con finitura 2R lucida a specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.

- Finitura superficiale lucida a specchio, o verniciatura in tinta codici RAL.

- Tenuta alla pressione fino a 5.000 Pa (classe H1) ottenuta con il solo accoppiamento meccanico senza guarnizione.

- Connessione elementi di tipo conico a bicchiere maschio/femmina.

- Fascetta stringitubo, di elevata stabilità strutturale, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola avente altezza di 65 mm.

- Rotazione elementi possibile su 360°

Il sistema camino, ai fini della marcatura CE, è dichiarato conforme secondo EN 1856-1 nelle seguenti condizioni:

Sistema camino (EN 1856-1)

Senza guarnizione di tenuta	T200 P1 W V2 L50040 O00	condensazione e secco

(diam. 80 mm. – 600 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T200 H1 W V2 L50040 O50	condensazione e secco

(diam. 80 mm. – 300 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T200 H1 W V2 L50040 O75	condensazione e secco

(diam. 350 mm. – 450 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T200 H1 W V2 L50040 O100	condensazione e secco

(diam. 500 mm. – 600 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 H1 W V2 L50040 G100	condensazione e secco

(diam. 80 mm. – 300 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 H1 W V2 L50040 G150	condensazione e secco

(diam. 350 mm. – 450 mm.)

Senza guarnizione di tenuta	T600 H1 W V2 L50040 G200	condensazione e secco

(diam. 500 mm. – 600 mm.)