AN ISO ARIA – Inox Arabescato

Sistema camino in elementi modulari, di sezione circolare a doppia parete coibentato aria; idoneo ad ogni impianto di tipo civile e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- Gamma diametri da 60 mm. a 250 mm.

- Parete interna in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0.4 mm. (da 80 mm. a 200 mm.), di spessore 0,5 mm. (dal 230 mm. al 250 mm.) con finitura 2R lucida a specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.

- Parete esterna di spessore variabile da 0.4 mm a 0,5 mm. in funzione del diametro, realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo EN 10088 nr 1.4301).

- Finitura superficiale esterna, verniciatura in tinta RAL di tipo Arabescato.

- Isolamento termico di spessore 10 mm. con intercapedine ad aria a celle chiuse.

- Giunzione degli elementi mediante incastro meccanico di tipo bicchiere maschio/femmina.

- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola.

- Rotazione elementi possibile su 360°

- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stablità.

- Tenuta con guarnizione fino a 200 Pa (classe P1) di tipo siliconico, installata nell’interno del bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241, per i diametri da 60 mm. a 250 mm.

- Tenuta senza guarnizione fino a 40 Pa (classe N1), per i diametri da 60 mm. a 250 mm.

- Resistenza termica di parete 0,15 m2K/W

Gli elementi, ai fini della marcatura CE, sono dichiarati conformi secondo EN 1856-1 e EN 1856-2 nelle seguenti condizioni:

Sistema camino (EN 1856-1)

Con guarnizione di tenuta		T200 P1 W V2 L50040/050/060/080/100 O20	  condensazione e secco